|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 038 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: BETUPEN PLUS |

DESCRIÇÃO:

BETUPEN PLUS é produzido especialmente para apresentar qualidade e consistência própria para o uso na construção e manutenção de pavimentos asfálticos, pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui características de flexibilidade, durabilidade e alta resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis.

USOS:

O BETUPEN PLUS é utilizado em serviços a quente, tais como: concreto asfáltico, pré-misturado, areia-asfalto, tratamento superficial.

APLICAÇÃO:

O BETUPEN PLUS não pode ser aquecido acima de 177o C, sob risco de oxidação e craqueamento térmico do ligante.

O aquecimento deverá ser efetuado até se obter a consistência adequada a sua aplicação, sendo a temperatura ideal de emprego obtida pela relação viscosidade/temperatura.

Não deverá ser aplicado em dias de chuva, em superfícies molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10o C.

CARACTERÍSTICAS (*):

| ENSAIO | MÉTODO | UNID. | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetração (100g, 5s, 25ºC) | AASHTO T 49 | 0,1 mm | 85 – 100 |
| Ponto de Fulgor Cleveland vaso aberto | AASHTO T 48 | ºC | 232 mín. |
| Ductilidade, 25ºC, 5 cm/min. | AASHTO T 51 | cm | 100 mín. |
| Solubilidade em tricloroetileno | AASHTO T 44 | % | 99,0 mín. |
| Ensaio de película delgada em estufa, Efeito do calor e ar (3,2 mm, 163ºC, 5 h.): |
| - Perda por aquecimento | AASHTO T 179 | % | 1,0 máx. |
| - Penetração retida, % do original | AASHTO T 49 | % | 50 mín. |
| - Ductilidade, 25ºC, 5 cm/min | AASHTO T 51 | cm | 75 mín. |
| Ensaio da mancha, (solventes heptano/xileno) 20% xileno | AASHTO T 102 | - | Negativo |

* De acordo com a especificação AASHTO M20-70

Observação: “Este Asfalto não deve apresentar problemas com quantidade de parafina para ao qual o provedor garanta que de acordo a Norma DIN 52015 o cimento asfaltico não passará de 2,2% de quantidade de parafina”.

APRESENTAÇÃO:

BETUPEN PLUS é fornecido a granel em carros tanques isolado termicamente ou tambores metálicos de 180 Kg.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Revisão no item Apresentação: Para 180 Kg. |
| --- | --- |
| DATA: 20/08/2015 | REVISÃO: 06 |  |