|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 106 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: BETUPEN N |

DESCRICAO:

O BETUPEN N é produzido especialmente para apresentar qualidade e consistência próprias para o uso na construção e manutenção de pavimentos asfálticos, pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui características de flexibilidade, durabilidade e alta resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis, podendo se apresentar com uma mistura de diaminas e ou poliaminas, diluídas em fluxante do tipo hidrocarboneto.

USOS:

O BETUPEN N é utilizado em serviços a quente, tais como: concreto asfáltico, pré-misturado, areia-asfalto e tratamento superficial.

APLICAÇÃO:

O BETUPEN N não deverá ser aquecido acima de 177o C, sob risco de oxidação e craqueamento térmico do ligante.

O aquecimento deverá ser efetuado até obter-se a consistência adequada a sua aplicação, sendo a temperatura ideal de emprego obtida pela relação viscosidade/temperatura.

Não deverá ser aplicado em dias de chuva, em superfícies molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10o C.

CARACTERÍSTICAS (*):

CLASSIFICAÇÃO POR PENETRAÇÃO

| PROPRIEDADES | MÉTODOS | BETUPEN N |
| --- | --- | --- |
| Penetração ( 100g, 5s, 25ºC), dmm | NBR 6576 | 50-70 |
| Ponto de amolecimento, ºC, mín. | NBR 6560 | 46 |
| Viscosidade Saybolt-Furol a: 135ºC, SSF, mín. 150ºC, SSF, mín. 177ºC, SSF | NBR 14950 | 141 50 30-150 |
| Viscosidade Brookfield a: 135ºC, cP, mín. 150ºC, cP, mín. 177ºC, cP | NBR 15184 | 274 112 57-285 |
| Índice de Suscetibilidade térmica | --- | (-1,5) a (+0,7) |
| Ductilidade a 25ºC, cm, mín. | NBR 6293 | 60 |
| Ponto de Fulgor, º C, mín. | NBR 11341 | 235 |
| Solubilidade em tricloroetileno,% massa, mín | NBR 14855 | 99,5 |
| RTFOT – Efeito do calor e do ar (163º C, 85 min) -Variação em massa, %, máx. | D2872 | 0,5 |
| Ductilidade a 25ºC, cm, mín. | NBR 6293 | 20 |
| Aumento do ponto de amolecimento, ºC, máx. | NBR 6560 | 8 |
| Penetração retida, %, mín. | NBR 6576 | 55 |

(*) DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANP 0019/2005

APRESENTAÇÃO:

BETUPEN N é fornecido a granel em carros tanques isolados termicamente ou tambores metálicos de 180 Kg.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Revisão no item Apresentação: Para 180 Kg |
| --- | --- |
| DATA: 19/05/2017 | REVISÃO: 02 |  |