|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 115 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 02 |
| NOME DO PRODUTO: BETUFLEX BP (ASFALTO ECOLÓGICO) |

CARACTERIZAÇÃO:

BETUFLEX BP (ASFALTO ECOLÓGICO)  é um cimento asfáltico modificado com borracha de pneu moída e outros aditivos que, sob condições especiais de processo, apresentam características de desempenho, tais como: aumento do ponto de amolecimento, resistência a tensões térmicas e mecânicas repetidas (elasticidade) e resistência ao envelhecimento, melhor adesividade sobre a pedra.

USOS:

BETUFLEX BP (ASFALTO ECOLÓGICO) apresenta desempenho e durabilidade superior em serviços de pavimentação, reduzindo custos de manutenção e níveis de acidentes rodoviários, sendo uma solução eficaz em termos de custo/benefício em serviços asfalticos, tais como:

- Concreto e microconcreto betuminoso usinado a quente (CBUQ e MCBUQ), para condições severas de clima e de tráfego em rodovias e vias urbanas;

- Revestimentos asfálticos descontínuos (Camada Porosa de Atrito – CPA, Stone Matrix Asphalt – SMA, e Rugoflex): BETUFLEX BP (ASFALTO ECOLÓGICO) aumenta a segurança e a durabilidade do revestimento, reduzindo problemas em dias chuvosos (aquaplanagem / “spray” d’água).

- Tratamentos superficiais e membranas de absorção de tensões (SAM e SAMI): BETUFLEX BP (ASFALTO ECOLÓGICO) aumenta as forças de adesão e coesão do par agregado/ ligante, reduzindo os efeitos do tráfego e do clima sobre o revestimento asfáltico.

APLICAÇÃO:

BETUFLEX BP (ASFALTO ECOLÓGICO) pode ser danificado por aquecimento a altas temperaturas (acima de 200oC), reaquecimentos sucessivos ou prolongados. Normalmente é entregue na faixa de temperatura de usinagem (175 - 190oC) e deverá ser descarregado em tanques isentos de lastro de asfalto convencional. Recomenda-se durante o armazenamento por um período superior a 5 dias, estocar o produto à temperatura mais branda que a usual (100 - 120oC), sendo a máxima recomendável para períodos curtos de armazenamento de 165oC. Estocar a temperatura ambiente se o produto ficar armazenado por longos períodos (20 dias ou mais).A temperatura ao longo do tanque deverá ser uniforme e a distribuição de calor deverá ocorrer de forma homogênea através da utilização de bomba de recirculação. O aquecimento nunca deverá realizar-se de forma direta e sim em tanques providos com serpentina de fluido térmico.

CARACTERÍSTICAS:

| PROPRIEDADES | MÉTODOS (C/ BASE EM) | BETUFLEX BP (ASFALTO ECOLÓGICO) TIPO A (AB-22) | BETUFLEX BP (ASFALTO ECOLÓGICO) TIPO B (AB-8) |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetração (100 g, 5s, 25(C), 0,1 mm | NBR 6576 | 30 – 70 | 30 – 70 |
| Ponto de amolecimento, (C, mín. | NBR 6570 | 57 | 55 |
| Viscosidade Brookfield a 175(C, 20 rpm, spindle 3, cP, máx | ASTM D 2196 | 2200 – 4000 | 800 – 2000 |
| Ponto de Fulgor, °C, mín. | NBR11341 | 235 | 235 |
| Recuperação elástica a 25(C, 10 cm, mín | NBR 15086 | 55 | 50 |
| RTFOT - Variação em massa, %, máx. | NBR 15235 | 1,0 | 1,0 |
| RTFOT – Variação do ponto de amolecimento, ºC, máx. | NBR 6570 | 10 | 10 |
| RTFOT - % da Penetração original, mín. | NBR 6576 | 55 | 55 |
| RTFOT - % da Recuperação Elástica Original, %, mín. | NBR 15086 | 100 | 100 |

|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 115 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 02 / 02 |
| NOME DO PRODUTO: BETUFLEX BP (ASFALTO ECOLÓGICO) |

APRESENTAÇÃO:

BETUFLEX BP (ASFALTO ECOLÓGICO) é fornecido em caminhão-tanque isotérmico e em tambores metálicos de 200 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Alteração geral do nome produto para Betuflex BP (Asfalto Ecológico) Revisão geral, no quadro das Características. |
| --- | --- |
| DATA: 03 / 04 / 17 | REVISÃO: 01 |  |