|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 136 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: BETUPEN S- A |

DESCRIÇÃO:

BETUPEN S- A é produzido especialmente para apresentar qualidade e consistência própria para o uso na construção e manutenção de pavimentos asfálticos, pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui características de flexibilidade, durabilidade e alta resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis.

USOS:

O BETUPEN S- A é utilizado em serviços a quente, tais como: concreto asfáltico, pré-misturado, areia-asfalto e tratamento superficial.

APLICAÇÃO:

O BETUPEN S- A não pode ser aquecido acima de 177o C, sob risco de oxidação e craqueamanto térmico do ligante.

O aquecimento deverá ser efetuado até obter-se a consistência adequada a sua aplicação, sendo a temperatura ideal de emprego obtida pela relação viscosidade/temperatura.

Não deverá ser aplicado em dias de chuva, em superfícies molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10o C.

CARACTERÍSTICAS (*):

| PROPRIEDADES | MÉTODO AASHTO | BETUPEN S- A |
| --- | --- | --- |
| Penetração (100g, 5s, 25(C), dmm | T 49 | 60 – 70 |
| Ponto de fulgor, (C, mín | T 48 | 232 |
| Ductilidade a 25(C (5 cm/min), cm, mín | T 51 | 100 |
| Solubilidade em tricloroetileno, %, mín | T 44 | 99,0 |
| Efeito do calor e do ar (ECA a 163(C por 5h) |  |  |
| Variação em massa, % em peso, mín | T 179 | 0,8 |
| Penetração do resíduo, % em rel. original, mín | T 49 | 50 |
| Ductilidade do resíduo a 25(C (5 cm/min), cm, mín | T 51 | 50 |
| Spot test (mistura heptano/ xileno), 25 % xileno máx | T 102 | NEGATIVO |

(*) De acordo com especificação AASTHO M 20 - 70

APRESENTAÇÃO:

BETUPEN S- A é fornecido a granel em carros tanques isolado termicamente ou tambores metálicos de 200 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: |
| --- | --- |
| DATA: 02 / 10 / 08 | REVISÃO: 00 |  |