|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 190 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOMES DOS PRODUTOS: ADITIVO ARC |

DESCRIÇÃO:

ADITIVO ARC é um aditivo concentrado à base de tensoativos iônicos.

USOS:

ADITIVO ARC é utilizado como retardador do ponto de ruptura de emulsões asfálticas do tipo RC1C-E e Ruptura Controlada para obras de Microrevestimento Asfáltico a Frio – MRAF e Lama Asfáltica de Ruptura Controlada – LARC respectivamente.

APLICAÇÕES:

ADITIVO ARC, por se tratar de um aditivo concentrado, deverá ser diluído na seguinte proporção: 1 parte de ADITIVO ARC por 9 partes de água. Este processo deverá ser realizado sob agitação, garantindo a homogeneização do produto final.

ADITIVO ARC, deverá ser aplicado, através de um acurado sistema de dosagem durante a produção da mistura em usina móvel, a fim de permitir uma maior fluidez da massa produzida, além de uma rápida execução e liberação da via ao tráfego. A dosagem varia de entre 0,3 a 0,8% em relação do peso da soma dos agregados + aditivo filler + água de molhagem.

CARACTERÍSTICAS:

| PROPRIEDADES | ADITIVO VO |
| --- | --- |
| Teste de retardamento do ponto de ruptura | SATISFATÓRIO |
| Solubilidade em água, %, mín. | 99,0 |
| PH, mín. | > 8,0 |

APRESENTAÇÃO:

ADITIVO ARC é fornecido em bombonas plásticas ou tambores revestidos de 200 litros. Também poderá ser fornecido em baldes de 20 Litros

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: |
| --- | --- |
| DATA: 06 / 01 / 2019 | REVISÃO: 00 |  |