|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 296 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: BETUPEN BN – CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO 35/50 |

DESCRICAO:

O BETUPEN BN – CAP35/50 é produzido especialmente para apresentar qualidade e consistência próprias para o uso na construção e manutenção de pavimentos asfálticos, pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui características de flexibilidade, durabilidade e alta resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis.

USOS:

O BETUPEN BN – CAP35/50 é utilizado em serviços a quente, tais como: concreto asfáltico, pré-misturado, areia-asfalto e tratamento superficial.

APLICAÇÃO:

O BETUPEN BN – CAP35/50 não deverá ser aquecido acima de 177o C, sob risco de oxidação e craqueamento térmico do ligante.

O aquecimento deverá ser efetuado até obter-se a consistência adequada a sua aplicação, sendo a temperatura ideal de emprego obtida pela relação viscosidade/temperatura.

Não deverá ser aplicado em dias de chuva, em superfícies molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10o C.

CARACTERÍSTICAS (*):

CLASSIFICAÇÃO POR PENETRAÇÃO

| PROPRIEDADES | MÉTODOS | BETUPEN BN – CAP35/50 |
| --- | --- | --- |
| Penetração ( 100g, 5s, 25ºC), dmm | NBR 6576 | 35-50 |
| Ponto de amolecimento, ºC, mín. | NBR 6560 | 50-58 |
| RTFOT – Efeito do calor e do ar (163º C, 85 min) -Variação em massa, %, máx. | D2872 | 0,5 |
| Penetração ( 100g, 5s, 25ºC), dmm, mín. | NBR 6576 | 53 |
| Ponto de amolecimento, ºC, mín. | NBR 6560 | 52 |
| Aumento do ponto de amolecimento, ºC, máx. | NBR 6560 | 8 |
| Ponto de Fulgor, º C, mín. | NBR 11341 | 235 |
| Solubilidade em tricloroetileno,% massa, mín | NBR 14855 | 99,5 |
| Teor de parafina, % massa, mín. | EN 12606-2 | 4,5 |

APRESENTAÇÃO:

O BETUPEN BN – CAP35/50 é fornecido a granel em carros tanques isolados termicamente, tambores metálicos de 180 Kg e Bags com 625 kg cada.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: |
| --- | --- |
| DATA: 12 / 11 / 19 | REVISÃO: 00 |  |