|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 011 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: BETUMIX B - 620 |

DESCRIÇÃO:

CARACTERIZAÇÃO:

BETUMIX B-620 é uma emulsão betuminosa com cargas minerais e aditivos, formando uma massa tixotrópica homogênea.

PROPRIEDADES:

BETUMIX B-620 apresenta elevado poder adesivo e de resistência à água, impermeabilizando os substratos sem riscos de reemulsionamento do produto ao longo do tempo.

USOS:

BETUMIX B-620 é particularmente recomendado para a colagem de pisos industriais, materiais termo-acústicos e na moldagem de membranas asfálticas elastoméricas, aplicadas no local. Pode ser ainda utilizado intercalado com armadura de reforço, tais como: véu de fibra de vidro ou de poliéster, melhorando a resistência à tração e ao cisalhamento na impermeabilização de construções civis.

APLICAÇÃO:

BETUMIX B-620 é aplicado preferencialmente com pincel, espátula ou rodo de borracha, observando a secagem da camada que não deverá desprender ao toque do dedo úmido. Antes da utilização do produto, recomenda-se a homogeneização do conteúdo da embalagem e a limpeza prévia da superfície a ser tratada. O consumo médio é de 1,0 kg./m2.mm.

CARACTERÍSTICAS:

| CARACTERÍSTICAS | BETUMIX B – 620 |
| --- | --- |
| Aspecto | Massa tixotrópica de coloração marrom ou cinza |
| Viscosidade a 25(C, poise | 2500 – 5000 |
| Massa especifica relativa 25(C/ 4(C, g/ cm3 | 980 – 1040 |
| pH @ 25(C | 10 – 12 |
| Resíduo por evaporação, %, mín | 55 |
| Secagem total, máx | 24 h |

APRESENTAÇÃO:

BETUMIX B-620 é apresentado em tambores metálicos de 190 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Revisão no quadro das Características – Viscosidade. Revisão no item Apresentação. |
| --- | --- |
| DATA: 02 / 08 / 07 | REVISÃO: 01 |  |