|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 014 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: CAP – CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO |

DESCRICAO:

O CAP é produzido especialmente para apresentar qualidade e consistência próprias para o uso na construção e manutenção de pavimentos asfálticos, pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui características de flexibilidade, durabilidade e alta resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis.

USOS:

O CAP é utilizado em serviços a quente, tais como: concreto asfáltico, pré-misturado, areia-asfalto e tratamento superficial.

APLICAÇÃO:

O CAP não deverá ser aquecido acima de 177o C, sob risco de oxidação e craqueamento térmico do ligante. O aquecimento deverá ser efetuado até obter-se a consistência adequada a sua aplicação, sendo a temperatura ideal de emprego obtida pela relação viscosidade/temperatura.

Não deverá ser aplicado em dias de chuva, em superfícies molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10o C.

CARACTERÍSTICAS *:

| PROPRIEDADES | MÉTODOS | UNIDADE | CAP 30-45 | CAP 50-70 | CAP 85-100 | CAP 150-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penetração ( 100g, 5s, 25ºC) | NBR 6576 | 0,1 mm | 30 – 45 | 50 – 70 | 85 – 100 | 150 – 200 |
| Ponto de amolecimento | NBR 6560 | ºC | 52 mín. | 46 mín. | 43 mín. | 37 mín. |
| Viscosidade Saybolt-Furol: 135ºC 150ºC 177ºC | NBR 14950 | Seg. | 192 mín. 90 mín. 40 – 150 | 141 mín. 50 mín. 30 – 150 | 110 mín. 43 mín. 15 – 60 | 80 mín. 36 mín. 15 – 60 |
| OU Viscosidade Brookfield: 135ºC, Spindle 21, 20 rpm 150ºC, Spindle 21 177ºC, Spindle 21 | NBR 15184 | cP | 374 mín. 203 mín. 76 – 285 | 274 mín. 112 mín. 57 – 285 | 214 mín. 97 mín. 28 – 114 | 155 mín. 81 mín. 28 – 114 |
| Índice de Suscetibilidade térmica | --- | ---- | -1,5 a +0,7 | -1,5 a +0,7 | -1,5 a +0,7 | -1,5 a +0,7 |
| Ponto de Fulgor | NBR 11341 | ºC | 235 mín. | 235 mín. | 235 mín. | 235 mín. |
| Solubilidade em tricloroetileno | NBR 14855 | % massa | 99,5 mín. | 99,5 mín. | 99,5 mín. | 99,5 mín. |
| Ductilidade, 25ºC, 5 cm/min. | NBR 6293 | cm | 60 mín. | 60 mín. | 100 mín. | 100 mín. |
| RTFOT, 163ºC, 85 minutos |
| Variação em massa | NBR 15235 | % massa | 0,5 máx. | 0,5 máx. | 0,5 máx. | 0,5 máx. |
| Ductilidade, 25ºC, 5 cm/mín. | NBR 6293 | cm | 10 mín. | 20 mín. | 50 mín. | 50 mín. |
| Aumento do ponto de amolecimento | NBR 6560 | ºC | 8 máx. | 8 máx. | 8 máx. | 8 máx. |
| Penetração retida | NBR 6576 | % | 60 mín. | 55 mín. | 55 mín. | 50 mín. |

* Especificações conforme Resolução ANP N.º 19 de 11 de julho de 2005

APRESENTAÇÃO:

CAP é fornecido a granel em carros tanques isolados termicamente ou tambores metálicos de 200 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Revisão geral. |
| --- | --- |
| DATA: 29 / 06 / 2010 | REVISÃO: 05 |  |