|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 019 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: BETUMIX CSS-1 |  |  |

DESCRIÇÃO:

CARACTERIZAÇÃO:

BETUMIX CSS-1 é um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente.

USOS:

BETUMIX CSS-1 é normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: pré misturado a frio, tapa-buracos, lama asfáltica, areia asfalto a frio, pintura de ligação e selagem de trincas.

APLICAÇÃO:

BETUMIX CSS-1 geralmente é empregado a temperatura ambiente. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez por semana. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água a emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de transporte deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.

CARACTERÍSTICAS (*):

| PROPRIEDADES | BETUMIX CSS-1 |
| --- | --- |
| ENSAIO SOBRE A EMULSÃO |  |
| Viscosidade SSF @ 25C, s | 20 – 100 |
| Sedimentação, 1 dia % em peso, máx | 1 |
| Peneiração (0,84mm), % em peso, máx | 0,1 |
| Carga da partícula | POSITIVA |
| Mistura com cimento, %, máx | 2,0 |
| Resíduo asfáltico por destilação, % em peso, min | 57 |
| ENSAIO SOBRE O RESÍDUO: |  |
| Penetração (100 g, 5s, 25C), dmm | 100 – 250 |
| Ductilidade a 25ºC, 5 cm/min, cm, mín | 40 |
| Solubilidade em tricloetileno, mín | 97,5 |

(*) De acordo com especificação AASTHO M-208

APRESENTAÇÃO:

BETUMIX CSS-1 é fornecida a granel em carros tanques ou tambores de 180 Kg.

CUIDADOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO:

BETUMIX CSS-1, quando exposto a temperaturas ambientes abaixo de 4ºC, sofre congelamento e conseqüente desestabilização, impossibilitando sua aplicação, mesmo após o seu descongelamento. Desta forma, deverão ser tomadas as seguintes precauções:

- Nas condições em que a temperatura ambiente esteja abaixo de 4ºC, o produto deverá ser transportado e armazenado em tanques que mantenham a temperatura do BETUMIX CSS-1 entre 25ºC e 30ºC;

- O BETUMIX CSS-1 só deverá ser aplicado quando a temperatura ambiente do local da obra estiver acima de 10ºC.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: |  | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Revisão no item Apresentação: Para 180 Kg |
| --- | --- | --- |
| DATA: 20/08/2015 | REVISÃO: 02 |  |