|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 020 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: BETUMIX CSS-1h |

DESCRIÇÃO:

CARACTERIZAÇÃO:

BETUMIX CSS-1h é um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente.

USOS:

BETUMIX CSS-1h é normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: pré misturado a frio, tapa-buracos, lama asfáltica, areia asfalto a frio, pintura de ligação e selagem de trincas.

APLICAÇÃO:

BETUMIX CSS-1h geralmente é empregada a temperatura ambiente podendo variar entre 10 e 40oC. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez por semana. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água a emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de transporte  deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.

CARACTERÍSTICAS (*):

| PROPRIEDADES | BETUMIX CSS-1h |
| --- | --- |
| ENSAIO SOBRE A EMULSÃO |  |
| Viscosidade SSF @ 25(C, s | 20 – 100 |
| Sedimentação, 1 dia % em peso, máx | 1 |
| Peneiração (0,84mm), % em peso, máx | 0,1 |
| Carga da partícula | POSITIVA |
| Mistura com cimento, %, máx | 2,0 |
| Resíduo asfáltico por destilação, % em peso, min | 57 |
| ENSAIO SOBRE O RESÍDUO: |  |
| Penetração (100 g, 5s, 25(C), dmm | 40 – 90 |
| Ductilidade a 25(C (5 cm/min), cm, mín | 40 |
| Solubilidade em tricloroetileno, %, mín | 97,5 |

(*) De acordo com especificação AASTHO M 208 - 81

CUIDADOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO:

BETUMIX CSS-1h, quando exposto a temperaturas ambientes abaixo de 4ºC, sofre congelamento e conseqüente desestabilização, impossibilitando sua aplicação, mesmo após o seu descongelamento. Desta forma, deverão ser tomadas as seguintes precauções:

- Nas condições em que a temperatura ambiente esteja abaixo de 4ºC, o produto deverá ser transportado e armazenado em tanques que mantenham a temperatura do BETUMIX CSS-1h entre 25ºC e 30ºC;

- O BETUMIX CSS-1h só deverá ser aplicado quando a temperatura ambiente do local da obra estiver acima de 10ºC.

APRESENTAÇÃO:

BETUMIX CSS-1h é fornecida a granel em carros tanques ou tambores de 200 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Rev. 01: 06/08/10 Alterações: Inclusão do item “Cuidados especiais de transporte, armazenamento e aplicação. |
| --- | --- |
| DATA: 30 / 09 / 15 | REVISÃO: 01 |  |