|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: BETUMIX CRS-2 |

DESCRIÇÃO:

BETUMIX CRS-2 é um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente.

USOS:

BETUMIX CRS-2 é normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante / banho diluído, pintura de ligação e macadame betuminoso.

APLICAÇÃO:

BETUMIX CRS-2 é geralmente empregada a temperatura ambiente podendo variar entre 25 e 70oC, no entanto deverá ser sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecida acima de 70oC. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação uma vez a cada duas semanas. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água a emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de transporte deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.

CARACTERÍSTICAS (*):

| PROPRIEDADES | MÉTODO AASHTO | BETUMIX CRS-2 |
| --- | --- | --- |
| ENSAIO SOBRE A EMULSÃO |  |  |
| Viscosidade SSF @ 50(C, s | T 72 | 100 – 400 |
| Sedimentação, 1 dia % em peso, máx | T 59 | 1 |
| Peneiração (0,84mm), % em peso, máx | T 59 | 0,1 |
| Desemulsibilidade, % em peso, mín | T 59 | 40 |
| Carga da partícula | T 59 | POSITIVA |
| Destilação |  |  |
| Solvente destilado, % em volume, máx | T 59 | 3,0 |
| Resíduo asfáltico, % em peso, mín | T 59 | 65 |
| ENSAIO SOBRE O RESÍDUO: |  |  |
| Penetração (100 g, 5s, 25(C), dmm | T 49 | 100 – 250 |
| Ductilidade a 25(C, 5 cm/min, cm, mín | T 51 | 40 |
| Solubilidade em tricloroetileno, %, mín | T 44 | 97,5 |

CUIDADOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO:

BETUMIX CRS-2, quando exposto a temperaturas ambientes abaixo de 4ºC, sofre congelamento e conseqüente desestabilização, impossibilitando sua aplicação, mesmo após o seu descongelamento. Desta forma, deverão ser tomadas as seguintes precauções:

- Nas condições em que a temperatura ambiente esteja abaixo de 4ºC, o produto deverá ser transportado e armazenado em tanques que mantenham a temperatura do BETUMIX CRS-2 entre 25ºC e 30ºC;

- O BETUMIX CRS-2 só deverá ser aplicado quando a temperatura ambiente do local da obra estiver acima de 10ºC.

APRESENTAÇÃO:

BETUMIX CRS-2 é fornecida a granel em carros tanques ou tambores de 200 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Rev. 01: 06/08/10 Alterações: Inclusão do item “Cuidados especiais de transporte, armazenamento e aplicação. |
| --- | --- |
| DATA: 06 / 08 / 10 | REVISÃO: 01 |  |