|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 298 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: BETUDOPE WARM |

PROPRIEDADES:

BETUDOPE WARM é um aditivo líquido de alto desempenho utilizado para misturas quentes, que preserva a qualidade da mistura asfáltica contra a pré-oxidação de curta duração. Este aditivo melhora a produção e aplicação em temperaturas significativamente mais baixas do que a mistura convencional. Eles têm características de desempenho, como baixa sensibilidade térmica, alto ponto de amolecimento, resistência a repetidos esforços térmicos e mecânicos (elasticidade) e resistência ao envelhecimento.

BETUDOPE WARM apresenta uma excelente relação qualidade / preço, não altera o projeto, economiza energia, trabalhabilidade, maior janela de aplicação, diminui a emissão de poluentes e promove uma melhor compactação.

USOS:

BETUDOPE WARM é utilizado na aditivação de ligantes de asfalto quente. BETUDOPE WARM apresenta desempenho e durabilidade superiores nos serviços de pavimentação, reduz custos de manutenção e níveis de acidentes de trânsito, com uma solução econômica para serviços de asfalto quente, tais como: concreto asfáltico, pré-misturado, areia-asfalto, tratamento de superfície.

RECOMENDACIÓN:

Em geral, recomenda-se o uso de 0,4%, ou seja, 4 (quatro) quilos de BETUDOPE WARM por tonelada de ligante asfáltico. No entanto, para obter as taxas reais, primeiro deve ser realizado um estudo de laboratório.

CARACTERÍSTICAS:

| ANÁLISE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO |
| --- | --- | --- | --- |
| Viscosidade 40°C | cP | 120 - 180 | ASTM D445 |
| Densidade 25°C | g/ml | Máx. 800 Poise | ASTM D4052 |
| Insolúveis em Acetona | % | > 235º C | AOCS Já 4-46 |

APRESENTAÇÃO:

BETUDOPE WARM é fornecido em tambores de 200 kg de peso líquido ou em tambores IBC de 1000 kg.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: |
| --- | --- |
| DATA: 13 / 08 / 2020 2020 | REVISÃO: 00 |  |