|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 304 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: BETUFLEX 55/75-E |

CARACTERIZAÇÃO:

BETUFLEX 55/75-E é um cimento asfáltico modificado com polímeros elastoméricos de SBS ou RET e outros aditivos que, sob condições especiais de processo, apresentam características de desempenho, tais como: termo-sensibilidade reduzida, (ponto de amolecimento elevado), resistência a tensões térmicas e mecânicas repetidas (elasticidade) e resistência ao envelhecimento.

USOS:

BETUFLEX 55/75-E apresenta desempenho e durabilidade superior em serviços de pavimentação, reduzindo custos de manutenção e níveis de acidentes rodoviários, sendo uma solução eficaz em termos de custo/benefício em serviços asfalticos, tais como:

- Concreto e microconcreto betuminoso usinado a quente (CBUQ e MCBUQ), para condições severas de clima e de tráfego em rodovias e vias urbanas;

- Revestimentos asfálticos descontínuos (Camada Porosa de Atrito – CPA, Stone Matrix Asphalt – SMA, e Rugoflex):        BETUFLEX 55/75-E aumenta a segurança e a durabilidade do revestimento, reduzindo problemas em dias chuvosos (aquaplanagem / “spray” d’água).

- Tratamentos superficiais e membranas de absorção de tensões (SAM e SAMI): BETUFLEX 55/75-E aumenta as forças de adesão e coesão do par agregado/ ligante, reduzindo os efeitos do tráfego e do clima sobre o revestimento asfáltico.

APLICAÇÃO:

BETUFLEX 55/75-E pode ser danificado por aquecimento a altas temperaturas (acima de 190oC), reaquecimentos sucessivos ou prolongados. Normalmente é entregue na faixa de temperatura de usinagem (160 - 175oC) e deverá ser descarregado em tanques isentos de lastro de asfalto convencional. Recomenda-se durante o armazenamento por um período superior a 5 dias, estocar o produto à temperatura mais branda que a usual (100 - 120oC), sendo a máxima recomendável para períodos curtos de armazenamento de 165oC. Estocar a temperatura ambiente se o produto ficar armazenado por longos períodos (20 dias ou mais).A temperatura ao longo do tanque deverá ser uniforme e a distribuição de calor deverá ocorrer de forma homogênea através da utilização de bomba de recirculação. O aquecimento nunca deverá realizar-se de forma direta e sim em tanques providos com serpentina de fluido térmico.

CARACTERÍSTICAS:

| ENSAIO | MÉTODO | UNID. | ESPECIFICAÇÃO* |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetração (100g, 5 s, 25°C) | NBR 6576 | 0,1mm | 45 – 70 |
| Ponto de Amolecimento | NBR 6560 | °C | 55 mín. |
| Viscosidade a 135°C, SP 21, 20 rpm | NBR 15184 | cP | 3000 máx |
| Viscosidade a 150°C, SP 21, 50 rpm |  |  | 2000 máx |
| Viscosidade a 177°C, SP 21, 100 rpm |  |  | 1000 máx |
| Ponto de Fulgor | NBR 11341 | °C | 235 mín |
| Ensaio de Separação de Fase | NBR 15166 | °C | 5 máx |
| Recuperação Elástica, 25°C, 20 cm | NBR 15086 | % | 75 mín |
| EFEITO DO CALOR E DO AR - RTFOT |  |  |  |
| RTFOT, Variação em Massa | NBR 15235 | % | 1,0 máx |
| RTFOT, Variação do Ponto de Amolecimento | NBR 6560 | ºC | - 5 a 7 |
| RTFOT, % penetração original | NBR 6576 | % | 60 mín |
| RTFOT, % recuperação elástica original a 25 °C | NBR 15086 | % | 80 mín. |

* Conforme Resolução ANP Nº 31 – 09/10/2007

APRESENTAÇÃO:

BETUFLEX 55/75-E é fornecido em caminhão-tanque isotérmico e em tambores metálicos de 180 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Alteração da quantidade em tambores metálicos |
| --- | --- |
| DATA: 09/09/2018 | REVISÃO: 00 |  |