CARACTERIZAÇÃO:

BETUFLEX A 110/40 é um produto de grande flexibilidade e resistência ao envelhecimento sob intempéries, caracterizando-se por apresentar alta elasticidade. Sua excelente capacidade adesiva e alta resistência às variações térmicas, torna-o especialmente indicado para a selagem de juntas e trincas de pavimentos, além de aplicações de selagem de interfaces em geral, protegendo-os da infiltração da água durante os ciclos de dilatação e contração das superfícies. BETUFLEX A 110/40 é um produto fornecido na forma sólida e facilmente aplicável por dissolução a quente e também por fusão. Sua formulação cumpre os requisitos da norma ASTM D-1190.

USOS:

BETUFLEX A 110/40 é recomendado para juntas transversais e longitudinais submetidas a dilatações e contrações severas, tais como: juntas de pavimentos de concreto, em aeroportos, rodovias, pontes, obras de saneamento e outras estruturas. É indicado também para a selagem de trincas de origem térmica, retração de base ou de fadiga em pavimentos asfálticos e de concreto de cimento Portland. BETUFLEX A 110/40 também é utilizado como material de vedação e selagem em aplicações elétricas.

APLICAÇÃO:

BETUFLEX A 110/40 não deverá ser aplicado em substratos úmidos e temperaturas ambiente inferior a 10oC. BETUFLEX A 110/40 pode ser danificado por aquecimento a altas temperaturas, reaquecimentos sucessivos ou aquecimento prolongado. O material deve ser aquecido até obter-se a consistência adequada para sua aplicação, tomando-se cuidado de não ultrapassar a temperatura máxima de 190oC. Este aquecimento deverá ser indireto em tanques providos com camisa de óleo térmico, controle de temperatura, agitação mecânica e bomba para circulação do produto. De uma forma alternativa, em obras de menor responsabilidade, o produto poderá ser aquecido indiretamente através de um colchão de areia ou banho de óleo térmico com controle de temperatura e agitação manual a fim de manter a transferência de calor uniforme. As precauções na utilização dos selantes elastoméricos devem ser observadas conforme as normas ASTM D-3405 e ASTM D-3406 para a garantia do sucesso da aplicação do produto.

CARACTERÍSTICAS:

| PROPRIEDADES | BETUFLEX A 110/ 40 |
| --- | --- |
| Ponto de amolecimento (anel e bola), (C | 100 – 120 |
| Penetração (100 g, 5s, 25(C), dmm | 30 – 50 |
| Ponto de fulgor, (C, mín | 246 |
| Recuperação elástica a 25(C, %, mín | 85 |
| Temperatura de aplicação, (C | 170 - 180 |

APRESENTAÇÃO:

BETUFLEX A 110/40 é fornecido em caixas de 24kg. com 3 pacotes de 8 kg ou tambores metálicos com 180 kg cada.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: |
| --- | --- |
| DATA: 20 / 05 / 20 | REVISÃO: 00 |  |