|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 003 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: ADP – ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO |

DESCRIÇÃO:

Os ADP’s resultam da diluição do cimento asfáltico por destilados leves de petróleo, proporcionando produtos menos viscosos que podem ser aplicados a temperaturas mais baixas. Os diluentes evaporam-se após a aplicação. A especificação brasileira classifica de acordo com a cura que é determinada pela natureza do diluente utilizado: cura rápida CR e cura média CM.

USOS:

Os ADP’s são empregados, principalmente,  em serviços de imprimação, tratamentos superficiais e pré-misturados a frio.

APLICAÇÃO:

Em serviços de imprimação recomenda-se o uso de asfalto diluído CM-30 para superfícies com textura fechada e CM-70 para textura aberta com taxa de aplicação variando entre 0,8 e 1,6 l/m2. Em tratamentos superficiais e PMF’s recomenda-se a utilização de CR-250, sendo sua taxa de aplicação dependente da espessura do revestimento, superfície específica e natureza dos agregados. Não se aplicam asfaltos diluídos em dias de chuva, em superfícies molhadas ou em temperaturas inferiores a 10oC.

Precauções devem ser tomadas no aquecimento dos ADP’s durante o transporte e armazenamento, pois o risco de incêndio é maior em função do baixo ponto de fulgor dos produtos.

CARACTERÍSTICAS (*):

| PROPRIEDADES | MÉTODO | CM - 30 | CM - 70 | CR - 70 | CR – 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENSAIO SOBRE O ASFALTO DILUÍDO |  |  |  |  |  |
| Viscosidade cinemática a 60(C, cSt | MB – 826 | 30 – 60 | 70 – 140 | 70 – 140 | 250 - 500 |
| Viscosidade SSF, s, a 25(C | NBR – 14491 | 75 – 150 | --- | --- | --- |
| 50(C | NBR – 14491 | --- | 60 – 120 | 60 – 120 | --- |
| 60(C | NBR – 14491 | --- | --- | --- | 125 – 250 |
| Ponto de fulgor, (C, mín | NBR – 5765 | 38 | 38 | --- | 27 |
| Destilação, % volume total destilado, mín, a: | NBR – 14856 |  |  |  |  |
| 190(C | NBR – 14856 | --- | --- | 10 | --- |
| 225(C | NBR – 14856 | 25 máx | 20 máx | 50 | 35 |
| 260(C | NBR – 14856 | 40 – 70 | 20 – 60 | 70 | 60 |
| 316(C | NBR – 14856 | 75 – 93 | 65 – 90 | 85 | 80 |
| Resíduo a 360(C, por diferença, % vol., mín |  | 50 | 55 | 55 | 65 |
| Água, % volume, máx | MB – 37 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ENSAIO SOBRE O RESÍDUO: |  |  |  |  |  |
| Penetração (100 g, 5s, 25(C), dmm | NBR – 6576 | 120 – 250 | 120 – 250 | 80 – 120 | 80 – 120 |
| Teor de betume, % em massa, mín | MB – 166 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Ductilidade a 25(C (5 cm/min), cm, mín | NBR – 6293 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(*) De acordo com especificação IBP/ ABNT

APRESENTAÇÃO:

ADP é fornecido a granel em carros tanques isotérmicos ou tambores de 200 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Rev. 01: 07/04/03 Alterações: : Atualização do responsável pela aprovação. |
| --- | --- |
| DATA: 19 / 06 / 09 | REVISÃO: 02 |  |