|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 009 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: BETUMIX BL - 620 |  |  |

DESCRIÇÃO:

CARACTERIZAÇÃO:

BETUMIX BL-620 é uma emulsão betuminosa com cargas minerais e aditivada com polímeros elastoméricos, formando uma massa homogênea tixotrópica.

PROPRIEDADES:

BETUMIX BL-620 apresenta elevado poder adesivo e de resistência à água impermeabilizando os substratos sem riscos de reemulsionamento do produto ao longo do tempo.

Apresenta características de elasticidade e coesão que conferem ao produto grande resistência e durabilidade.

USOS:

BETUMIX BL-620 é particularmente recomendado para a colagem de pisos industriais, materiais termo-acústicos e na moldagem de membranas asfálticas elastoméricas, aplicadas no local. Pode ser ainda utilizado intercalado com armadura de reforço, tais como: véu de fibra de vidro ou de poliéster, melhorando a resistência à tração e ao cisalhamento na impermeabilização de construções civis.

APLICAÇÃO:

BETUMIX BL-620 é aplicado preferencialmente com pincel, espátula ou rodo de borracha, observando a secagem da camada que não deverá desprender ao toque do dedo úmido.

Antes da utilização do produto, recomenda-se a homogeneização do conteúdo da embalagem e a limpeza prévia da superfície a ser tratada. O consumo médio é de 1,0 kg./m2.mm.

CARACTERÍSTICAS:

| PROPRIEDADES | BETUMIX BL – 620 |
| --- | --- |
| Aspecto | Massa tixotrópica de coloração marrom ou cinza |
| Viscosidade a 25C, poise | 2500 – 5000 |
| Massa especifica relativa 25C/ 4C, g/ cm3 | 980 – 1040 |
| pH @ 25C | 10 – 12 |
| Resíduo por evaporação, %, mín | 55 |
| Secagem total, máx | 24 h |

APRESENTAÇÃO:

BETUMIX BL-620 é apresentado em tambores metálicos de 190 kg.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: |  | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Rev. 00: 01/03/01 Rev. 01: 02/08/07 Alterações: Troca da logomarca |
| --- | --- | --- |
| DATA: 13 / 12 / 12 | REVISÃO: 02 |  |