|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 030 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: EMULEX RL1C-E |

DESCRIÇÃO:

EMULEX RL1C-E é uma emulsão asfáltica, de ruptura lenta, modificada com polímero, sendo um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente.

USOS:

EMULEX RL1C-E é normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: pré misturado a frio, tapa-buraco, lama asfáltica, areia asfalto a frio, pintura de ligação e selagem de trincas.

APLICAÇÃO:

Geralmente, a EMULEX RL1C-E é empregada a temperatura ambiente. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez por semana. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de transporte deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.

CARACTERÍSTICAS:

| PROPRIEDADES | MÉTODO | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO¹ |
| --- | --- | --- | --- |
| Viscosidade Saybolt Furol, 50ºC | NBR 14491 | Seg. | 70 máx. |
| Sedimentação, 5 dias | NBR 6570 | % massa | 5 máx. |
| Peneiração (0,84mm) | NBR 14393 | % massa | 0,1 máx. |
| Resistência á água, mín. de cobertura Agregado seco Agregado úmido | NBR 6300 | % | 80 mín. 60 mín. |
| Carga da partícula | NBR 6567 | --- | POSITIVA |
| pH | NBR 6299 | --- | 6,5 máx. |
| Resíduo seco | NBR 14376 | % massa | 60 |
| ENSAIOS SOBRE O RESÍDUO DA EMULSÃO OBTIDA PELA NBR 14896 |
| Penetração (100 g, 5s, 25(C) | NBR 6576 | 0,1 mm | 45 – 150 |
| Ponto de Amolecimento | NBR 6560 | ºC | 55 mín. |
| Viscosidade Brookfield, 135ºC, Spindle 21, 20 rpm | NBR 15184 | cP | 600 mín. |
| Recuperação Elástica, 25ºC, 20 cm | NBR 15086 | % | 70 mín. |

¹ Especificação conforme Resolução ANP N.º 36 de 13/11/2012

APRESENTAÇÃO:

EMULEX RL1C-E é fornecido a granel em carros tanque ou tambores metálicos de 200 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Alteração geral do documento, devido as alterações na especificação apresentadas pela Resolução ANP N.36 de 13/11/2012. |
| --- | --- |
| DATA: 19 / 12 / 2012 | REVISÃO: 05 |  |