|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 032 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: EMULEX RR1C-E |  |  |

DESCRIÇÃO:

EMULEX RR1C-E é uma emulsão asfáltica catiônica especial, modificada com polímeros, que apresenta um excelente comportamento e durabilidade frente aos efeitos do clima e as solicitações de tráfego pesado.

Sua formulação apresenta elastômeros que proporciona elevado poder de coesão interna, alta adesividade, flexibilidade, resistência ao envelhecimento e a exsudação frente a grandes variações de temperatura.

USOS:

EMULEX RR1C-E é utilizada em tratamentos superficiais por penetração, nas suas diversas modalidades, incluindo pintura de ligação, capa  selante e tratamento anti-pó.

APLICAÇÃO:

EMULEX RR1C-E deverá ser empregada de acordo com as normas de execução dos serviços. Em serviços de pintura de ligação, aplicar, sem diluição, na taxa de 0,7 l/m2. Em caso de estocagem por longos períodos, recomenda-se a recirculação do produto uma vez por semana. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer a diminuição de viscosidade  e ruptura por ar incluso.

CARACTERÍSTICAS:

| PROPRIEDADES | MÉTODO | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO¹ |
| --- | --- | --- | --- |
| Viscosidade Saybolt Furol, 50ºC | NBR 14491 | Seg. | 70 máx. |
| Sedimentação, 5 dias | NBR 6570 | % massa | 5 máx. |
| Peneiração (0,84mm) | NBR 14393 | % massa | 0,1 máx. |
| Resistência á água, mín. de cobertura Agregado seco Agregado úmido | NBR 6300 | % | 80 mín. 80 mín. |
| Carga da partícula | NBR 6567 | --- | POSITIVA |
| Destilação, solvente destilado a 360ºC | NBR 6568 | % volume | 0 – 3 |
| Resíduo seco | NBR 14376 | % massa | 62 |
| Desemulsibilidade | NBR 6569 | % massa | 50 mín. |
| ENSAIOS SOBRE O RESÍDUO DA EMULSÃO OBTIDA PELA NBR 14896 |  |  |  |
| Penetração (100 g, 5s, 25C) | NBR 6576 | 0,1 mm | 45 – 150 |
| Ponto de Amolecimento | NBR 6560 | ºC | 50 mín. |
| Viscosidade Brookfield, 135ºC, Spindle 21, 20 rpm | NBR 15184 | cP | 550 mín. |
| Recuperação Elástica, 25ºC, 20 cm | NBR 15086 | % | 65 mín. |

¹ Especificação conforme Resolução ANP N.º 36 de 13/11/2012.

APRESENTAÇÃO:

EMULEX RR1C-E é fornecido à granel em carros tanque ou tambores metálicos de 200 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: |  | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Revisão na especificação, conforme Resolução ANP N.º 36 de 13/11/2012. |
| --- | --- | --- |
| DATA: 07 / 12 / 2016 | REVISÃO: 04 |  |