|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 043 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: EMULEX CSS-1 |

DESCRIÇÃO:

CARACTERIZAÇÃO:

EMULEX CSS-1 é uma emulsão asfáltica catiônica especial, modificada com polímeros, que apresenta um excelente comportamento e durabilidade frente aos efeitos do clima e as solicitações de tráfego pesado.

Sua formulação apresenta elastômeros que proporciona elevado poder de coesão interna, alta adesividade, flexibilidade, resistência ao envelhecimento e a exsudação frente a grandes variações de temperatura.

USOS:

EMULEX CSS-1é utilizado em tratamentos betuminosos de superfície pré-misturados a frio, usinados no local.

APLICAÇÃO:

EMULEX CSS-1 deverá ser empregada através de um acurado sistema de dosagem e distribuição da mistura em usina móvel de fluxo continuo, a fim de garantir uma uniformidade de aplicação, rapidez na execução e liberação ao tráfego. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez por semana. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso.

CARACTERÍSTICAS (*):

| PROPRIEDADES | EMULEX CSS-1 |
| --- | --- |
| ENSAIO SOBRE A EMULSÃO |  |
| Viscosidade SSF @ 25(C, s | 20 – 100 |
| Sedimentação, 1 dia % em peso, máx | 1 |
| Peneiração (0,84mm), % em peso, máx | 0,1 |
| Carga da partícula | POSITIVA |
| Mistura com cimento, %, máx | 2,0 |
| ** Resíduo asfaltico por destilação, % em peso, mín | 59 |
| Desemulsibilidade, % em peso, mín | 40 |
| ENSAIO SOBRE O RESÍDUO: |  |
| Penetração (100 g, 5s, 25(C), dmm | 100 – 250 |
| Ductilidade a 25(C (5 cm/min), cm, mín | 40 |
| Recuperação elástica, 20 cm, 25(C, %, mín | 40 |

(*) De acordo com especificação AASTHO M-208

** A temperatura deste ensaio deve ser mantida abaixo de 138ºC. Altas temperaturas podem degradar os       polímeros.

CUIDADOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO:

EMULEX CSS-1, quando exposto a temperaturas ambientes abaixo de 4ºC, sofre congelamento e conseqüente desestabilização, impossibilitando sua aplicação, mesmo após o seu descongelamento. Desta forma, deverão ser tomadas as seguintes precauções:

- Nas condições em que a temperatura ambiente esteja abaixo de 4ºC, o produto deverá ser transportado e armazenado em tanques que mantenham a temperatura do EMULEX CSS-1 entre 25ºC e 30ºC;

- O EMULEX CSS-1 só deverá ser aplicado quando a temperatura ambiente do local da obra estiver acima de 10ºC.

APRESENTAÇÃO:

EMULEX CSS-1 é fornecido a granel em carros tanque ou tambores metálicos de 200 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Rev. 01: 06/08/10 Alterações: Inclusão do item “Cuidados especiais de transporte, armazenamento e aplicação. |
| --- | --- |
| DATA: 06 / 08 / 10 | REVISÃO: 01 |  |