|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | FITEP 035 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PÁG.: 01 / 01 |
| NOME DO PRODUTO: EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA LENTA - RL |  |  |

DESCRIÇÃO:

EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA LENTA - RL é um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente.

USOS:

EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA LENTA - RL é normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: pré misturado a frio, tapa-buraco, lama asfáltica, areia asfalto a frio, pintura de ligação e selagem de trincas.

APLICAÇÃO:

Geralmente, a EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA LENTA – RL é empregada a temperatura ambiente. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez por semana. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de transporte deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.

TIPOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA LENTA – RL:

- EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C

CARACTERÍSTICAS:

| PROPRIEDADES | MÉTODO | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO¹ |
| --- | --- | --- | --- |
| Viscosidade Saybolt Furol, 25ºC | NBR 14491 | Seg. | 90 máx. |
| Sedimentação, 5 dias | NBR 6570 | % massa | 5 máx. |
| Peneiração (0,84mm) | NBR 14393 | % massa | 0,1 máx. |
| Resistência á água, mín. de cobertura | NBR 14249 | % | 80 mín. |
| Mistura com cimento | NBR 6297 | % | 2,0 máx. |
| Mistura com filer silícico | NBR 6302 | % | 2,0 máx. |
| Carga da partícula | NBR 6567 | --- | POSITIVA |
| pH | NBR 6299 | --- | 6,5 máx. |
| Resíduo seco | NBR 14376 | % massa | 60 mín. |
| ENSAIOS SOBRE O RESÍDUO DA EMULSÃO OBTIDA PELA NBR 14896 |  |  |  |
| Penetração (100 g, 5s, 25C) | NBR 6576 | 0,1 mm | 50 – 250 |
| Solubilidade em tricloroetileno | NBR 14855 | % massa | 97,0 mín. |
| Ductilidade, 25ºC, 5 cm/min. | NBR 6293 | cm | 40 mín. |

¹ Especificação conforme Resolução ANP N.º 36, de 13 de Novembro de 2012.

APRESENTAÇÃO:

EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA LENTA - RL é fornecida a granel em carros tanques ou tambores de 200 litros.

| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel VISTO: |  | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Revisão no quadro de especificação. |
| --- | --- | --- |
| DATA: 15 / 02 / 2016 | REVISÃO: 04 |  |